| 一 |  |  | 见证取样检测类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  |  | 检测项目 |  | 检测参数 |  | 取样数量（标准） |  | 组数 |  | 单价（元） | 合价（元） |  |
| 1 |  |  | 钢筋原材检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） |  |  | HRB400E （8、10、12、14、16、18、20、22） |  | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力总延伸率、强屈比、屈标比、重量偏差、反向弯曲试验 |  | 光圆钢筋：9 根 550mm， Φ≤22：8 根 550mm， Φ≥22：7 根 550mm+1 根 700mm； 复检需双倍取样：同一牌号、同一炉罐号、同一规格，重量不大于 60t 为一批。超过 60t 的部分，每增加 40t（或不足 40t 的余数），增加一个拉伸试验试样和一个弯曲试件试样。 |  | 16 |  |  |  |  |
| （2） |  |  | HRB400E （25） |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| （3） |  |  | HRB400E （28） |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 钢筋焊接检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） |  |  | 焊接HRB400E （12、14、16、18、20、22） |  | 抗拉强度 |  | 闪光对焊每组 6 个（3 个拉伸，3 个弯 曲）；其它焊接每组 3 个。（ф≤22mm 取 500～550mm，ф25mm 取 580～600mm， ф28mm 取 650～700mm）； 每 300 个为一批或每楼层。 |  | 18 |  |  |  |  |
| （2） |  |  | 焊接HRB400E （25） |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| （3） |  |  | 焊接HRB400E （28） |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 砌体材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） |  |  | 砂浆试块 |  | 立方体抗压强度 |  | 每组 3 个试块： 70.7×70.7×70.7(mm)； 每一楼层或每 250m3为 1 批。 |  | 4 |  |  |  |  |
| （2） |  |  | 页岩普通砖 |  | 抗压强度、抗折强度 |  | 每10万块为1 批，不足 10 万块亦按一批计。 |  | 1 |  |  |  |  |
| （3） |  |  | 实心砖 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| （4） |  |  | 混凝土抗渗P8 |  | 水渗透试验 |  | 每组 6 个试块 185×175×150(mm)：不 同部位或连续浇注每 500m3留置 1 组，且每项工程不得少于 2 组，留置组数应视结构的规模和要求而定。 |  | 1 |  |  |  |  |
| （5） |  |  | 加气混凝土砌块 |  | 抗压强度、抗折强度 |  | 抗压强度 每组9块:100X100X100(m) 抗折强度 每组3块：100X100X400(m) |  | 1 |  |  |  |  |
| （6） |  |  | 水泥 |  | 安定性、凝结时间、抗压强度、氯离子含量 |  | 1. 散装水泥：所取水泥深度不超过2m 时，每一个编号内采用散装水泥取样器随机取样； 2.袋装水泥：每一个编号内，随机从不少于 20 袋中抽取，取样数量：总量不少于 12kg（不得有结块）：同一厂家、同一品种、同一代号、同一强度等级、同一批号且连续进场的水泥，袋装不超过 200t 为一批，散装不超过 500t 为一批，每批抽样数量不应少于一次。 |  | 1 |  |  |  |  |
| （7） |  |  | 砂 |  | 颗粒级配、细度模数、含泥量、泥块含量、氯离子含量 |  | 随机抽取 30kg，取样部位应均匀分布。机械化生产 400m3或 600t；人工分散生产 200m 3或 300t。 |  | 1 |  |  |  |  |
| （8） |  |  | 石 |  | 颗粒级配、卵石含泥量、碎石泥粉含量、泥块含量、针状和片状颗粒的含量、压碎值指标 |  | 随机抽取 30kg，取样部位应均匀分布。机械化生产 400m3或 600t；人工分散生产 200m3或 300t。 |  | 1 |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 混凝土试块抗压检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） |  |  | C15混凝土试块 |  | 立方体抗压强度 |  | 每组 3 个试块 100×100×100(mm)、 150×150×150(mm)、 200×200×100(mm)： 每一楼层、不同部位、不同强度或每100m 3为 1 个批，连续浇注超过 1000m 3 时，每 200m3为 1 批。 |  | 6 |  |  |  |  |
| （2） |  |  | c20混凝土试块 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| （3） |  |  | c25混凝土试块 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| （4） |  |  | C30混凝土试块 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |
| （5） |  |  | C35混凝土试块 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |
| （6） |  |  | C40混凝土试块 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 防水材料检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） |  |  | 防水卷材（屋面） |  | 不透水性、耐热性、低温柔性、拉伸性能、撕裂强度/撕裂力/钉杆撕裂强度、厚度 |  | 每组 3m（带标识，不少于 2 ㎡），同一生产厂家、同一品种、同一规格、同一批次检查一次。 |  | 1 |  |  |  |  |
| （2） |  |  | 防水卷材（外墙） |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| （3） |  |  | 防水涂料（屋面、外墙、室内） |  | 固体含量/固含量、拉伸性能(拉伸强度)、断裂伸长率、不透水性、低温柔性、耐热性 |  | 聚氨脂防水涂料：每组 5kg(注:双组分需携带 3kg 水泥)；每 5t 为 1 批。聚合物水泥防水涂料：每组 5kg(注:双组分需携带 3kg 水泥)；每 10t 为 1 批。取未开封的材料，提供出厂报告。 |  | 3 |  |  |  |  |
| （4） |  |  | 止水带 |  | 耐热性、低温柔性 |  | 每组2m整幅:提供出厂报告: 每 5000m 为一批。 |  | 2 |  |  |  |  |
| （5） |  |  | 土工布 |  | 单位面积质量、拉伸强度(拉伸屈服强度、拉伸断裂强度)撕破强力、顶破强力 |  | 每组 4 ㎡： 同一品种、同一规格且 500 卷为 1 批。 |  | 1 |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 脚手架检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） |  |  | 钢板 |  | 拉伸试验、弯曲试验 |  | 拉伸试验：长 400mm*宽 37mm，每组 3根（哑铃型）；弯曲试验：长 400mm*宽35mm，每组 3根； |  | 1 |  |  |  |  |
| （2） |  |  | 钢管 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| （3） |  |  | 扣件（对接） |  | 抗拉性能、外观 |  | 扣件： 直角 24 个； 旋转 16 个； 对接 8 个； 底座 10 个； 每单体工程或每 500 件为 1 批。 |  | 1 |  |  |  |  |
| （4） |  |  | 扣件（旋转） |  | 抗滑性能、抗破坏性能、外观 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| （5） |  |  | 扣件（直角） |  | 抗滑性能、抗破坏性能、扭转刚度性能、外观 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 装饰装修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） |  |  | 腻子 |  | 容器中状态、施工性、涂膜外观、低温稳定性、干燥时间、耐碱性、耐水性、透水性、对比率、耐洗刷性、拉伸强度、断裂伸长率、粘结强度、低温柔性、吸水量、打磨性 |  | 每组 1 袋（未开封，提供出厂报告） |  | 2 |  |  |  |  |
| （2） |  |  | 真石漆 |  | 干燥时间、容器中状态、施工性、耐水性、 |  | 2kg |  | 1 |  |  |  |  |
| （3） |  |  | 轻钢龙骨（墙体龙骨不做） |  | 外观、尺寸、镀锌层厚度、力学性能（只测吊顶龙骨静载试验） |  | 主、副各 1200mm， 2 根， 吊件挂件各 4 件； |  | 1 |  |  |  |  |
| （4） |  |  | 无机涂料 |  | 常规检测 |  | 5kg |  | 2 |  |  |  |  |
| （5） |  |  | 花岗石 |  | 吸水率、压缩强度(干燥状态、水饱和状态)、弯曲强度(干燥状态、水饱和状态) |  | 每单体工程或花岗石 20m 3为 1 批；大理 石 10m3为一 批。 |  | 1 |  |  |  |  |
| （6） |  |  | 金属铝板（外墙） |  | 外观质量、尺寸偏差、膜厚、附着力、耐酸性、耐碱性 |  | 3 张（整板）总面积不小 于 1 ㎡ |  | 1 |  |  |  |  |
| （5） |  |  | 地砖 |  | 防滑性能 |  | 每组5块;每批混凝土路面砖应为同一类别、同一规格、同一强度等级,铺装面积3000 m为一批量,不足3000m亦可按一批量计。 |  | 1 |  |  |  |  |
| （4） |  |  | 陶瓷砖 |  | 吸水率、破坏强度、断裂模数 |  | 由同一生产厂生产的同品种、同规格为一批。 |  | 1 |  |  |  |  |
| （5） |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 土工试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） |  |  | 击实 |  | 最佳含水率 最大干密度 |  | 取样数量100kg |  | 1 |  |  |  |  |
| （2） |  |  | 压实度 |  | 灌砂法 |  | 房屋建筑:每单位工程不应少于3点，1000m2以上工程，每100m至少应有1点，3000m2以上工程，每 300m2应至少有1点,每一独立基础下至少应有1点，基槽(管沟)每 20延米应有1点。 市政工程:路基每 1000m2每压实层抽查3点。 |  | 76 |  |  |  |  |
| （3） |  |  | 种植土 |  | / |  | / |  | 1 |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  | 安装材料检测类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 检测项目 |  | 检测参数 |  | 取样数量 |  | 组数 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |
| 1 |  |  | 排水管 管材 DN75、90、110、125、160、200、250、315 |  | 外观、颜色、规格尺寸、维卡软化温度、烘箱试验、坠落试验 |  | 随机抽取6根1m(带标识);同一原料 配方、同一工艺和同一规格连续生产的 管材作为一批，每批数量不通过50t， 如果生产7天尚不足50t，则以7天产 量为一批。 |  | 8 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 排水管 管件 DN75、90、110、125、160、200、250、315 |  | 外观、颜色、规格尺寸 维卡软化温度、烘箱试验 、坠落试验 |  | 随机抽取9个，配同尺寸同压力管材4 根(每根1m): 同一原料、配方和工艺生产的同-规格、 同一类型的管件作为一批。当dn<75mm 时，每批数量不超过10000 件;当dn ≥75mm时，每批数量不超过5000件。 如果生产7天仍不足规定数量，以7天 生产量为一批。 |  | 8 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 给水管 管材DN15、20、25、32、40 |  | 外观、颜色、规格尺寸、纵向回缩率、静液压强度 |  | 随机抽取6根（每根1m）： 50t为一批 |  | 5 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 给水管 管件DN15、20、25、32、40 |  | 颜色、外观、规格尺寸、静液压试验 |  | 随机抽取9个，配同尺寸同压力管材4根（每根1m）：每批数量不超过5000件为一批 |  | 5 |  |  |  |  |
| 5 |  | 电工套管 |  |  | 外观、跌落性能、耐热性能 |  | 线槽、线管：一组抽10根×1m；同一生产厂家、同一规格型号的材料不少于一组。 |  | 3 |  |  |  |  |
| 6 |  | 电线电缆 2*1.5、2*2.5、3*2.5、4*1.5、10*1.5 |  |  | 导体电阻 |  | 电线 30m，电缆 15m（带标识）： 每单体工程、同规格、同批次为 1 批 |  | 5 |  |  |  |  |
| 7 |  | 插座（五孔） |  |  | 额定值、分类、标志、分断容量、防触电保护、绝缘电阻、电气强度、正常操作、机械强度、耐热试验、灼热丝试验、拔出力 |  | 每组 9 个： 每单体工程、同规格、同批次为 1 批 |  | 1 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 开关（单联、双联,、三联、四联、声控） |  | 额定值、分类、标志、防触电保护、绝缘电阻、电气强度、温升、通断能力、正常操作、机械强度、耐热试验、爬电距离和电气间隙、灼热丝试验 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |